Дом здравља „Чачак“ Чачак

Број: 2405/2

27.09.2020. године

Чачак

На основу члана 63 став 3, а у вези става  2. и став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 3381/1 од 23.09.2020. године за јавну Стоматолошки потрошни материјал за потребе Дома здравља „Чачак“ Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 12/2020 наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације конкурсне документације како следи:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 3381/1 од 23.09.2020. године истакло примедбе на конкурсну документацију у вези партије 26 ставке 1, 3,4, 8, 12 и 13, партије 27 ставке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 17, партије 44 ставка 1 и 2 и партије 55. и то:

За партију 26. ставка 1. је предложена измена тако да буде минимално паковање 30 гр + 15мл, ставка 3 и 4 тако што би било наведено минимално 44,5 % Ag, ставка 8 да се изостави 19 боја уз проверу да ли се тражи микрохибридни или нанохибридни композити, ставка 12 у опису треба да стоји 15 гр+6,8 мл, ставка 13 исту изменити или издвојити у посебну партију јер је довољно да стоји препарат за трајно пуњење канала корена мин 14 мг + 10 мл.

За партију 27 ставка 1.  је предложена измена тако што би било брисано време везивања, ставку 2 треба испарвити тако што би импресиона паста на бази цинкоксида била са или без еугенола, минимално паковање 120 гр+60 гр, ставка 3 и 4 изменити тако да опсег треба да буде од 1,4 мм до 1,65 мм, ставке 5 и 6 изменити тако што би из описа требало изоставити еластични опоравак јер конкретне вредности одговоарају само једној врсти кондезационог силикона, ставка 8 изменити димнезије 187 мм х 88, јер еквивалнтни произвог имадимензије од 186 мм х 89 мм, ставка 17 у измени би ттебало да стоји минимално 17 нијанси.

За партију 44 у ставки 1 изменити опис тако да стоји експанзија од 6 до 6,5 мм, а у ставки 2 експанзија од 7 до 7,5 мм.

За партију 55 извршити измену тако што би се раздвојила у више партија.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Разматрајући захтев заинтересованог лица наручилац је делимично прихватио захтев заинтересованог лица за партије 26 и 27, а за партије 44 и 55 у целости одбио захтев.

| 26 | MATERIJALI ZA ISPUNE |
| --- | --- |
| 26.1 | Cink fosfatni cement dvokomponentni, minimalno pakovanje 30 gr.+ 15 gr./ml. |
| 26.2 | Cement - cinkoksid sa eugenolom, minimalno pakovanje 40 gr.+ 12 gr. |
| 26.3 | Jednopovršinska kapsulirana legura za amalgamske ispune Ag 45%, Sn 30,5%, Cu 24%, Zn 0,5% |
| 26.4 | Dvopovršinska kapsulirana legura za amalgamske ispune Ag 45%, Sn 30,5%, Cu 24%, Zn 0,5% |
| 26.5 | Pasta na bazi kalcijum hidroksida |
| 26.6 | Pasta za privremeno zatvaranje kaviteta, maksimalno pakovanje 30 gr. |
| 26.7 | Podloga za kompozitni ispun na bazi glas jonomer cementa, maksimalno pakovanje 2,5 gr. |
| 26.8 | Svetlosno polimerizujući univrzalni anteriorno-posteriorni nanohibridni kompozit raspoloživ u minimalno 6 boja |
| 26.9 | ETCH-gel-kiselina u špricu za nagrizanje gleđi, maksimalno pakovanje 2 gr. |
| 26.10 | Prajmeri za kompozit - priprema dentina za kompozitne ispune, maksimalno pakovanje 5 ml. |
| 26.11 | Sredstvo za zalivanje fisura, maksimalno pakovanje 4 gr. |
| 26.12 | Glas jonomer cement za trajne ispune, svetlosno polimerizujući za restauracije I, II, III i V klase - prah u 11 boja, minimalno pakovanje prah 15 gr. + tečnost 6,8 gr. |
| 26.13 | Preparat za trajno punjenje kanala korena na bazi deksamethasona i hidrokortizon acetata, minimalno pakovanje prah 14 gr. + tečnost 10 ml. |
| 26.14 | Tečni kompozit, maksimalno pakovanje 2 gr. |
| 26.15 | Svetlosno polimerizujući materijal za podloge na bazi kalcijum-hidroksida, maksimalno pakovanje 2 gr. |
| 27 | MATERIJALI ZA PROTETIKU |
| 27.1 | Brzo vezujući alginatni otisni materijal sa hromatskim indikatorom |
| 27.2 | Pasta na bazi ZOOK sa eugenolom za funkcionalne otiske, minimalno pakovanje 120 gr. + 60 gr. |
| 27.3 | Bazne ploče - donje debljine od 1,5 do 1,65 mm. |
| 27.4 | Bazne ploče - gornje debljine od 1,5 do 1,65 mm. |
| 27.5 | Kondenzacioni silikonski otisni materijal vrlo visoke viskoznosti, elastični oporavak pakovanje od 900 ml. do 1000 ml. |
| 27.6 | Kondenzacioni silikonski otisni materijal vrlo niske viskoznosti, elastični oporavak pakovanje od 140 ml. do 150 ml. |
| 27.7 | Univerzalni očvršćivač kondenzacionih silikonskih materijala, minimalno pakovanje 60 ml. |
| 27.8 | Vosak za modelovanje roze - debljina ploče 1,5 mm., minimalno pakovanje 500 gr. |
| 27.9 | Vosak za lepljenje - štapići |
| 27.10 | Autopolimerizujući akrilat za individialne kašike prah |
| 27.11 | Autopolimerizujući akrilat za individualne kašike tečnost |
| 27.12 | Autopolimerizujući akrilat za reparature proteza prah |
| 27.13 | Autopolimerizujući akrilat za reparature proteza tečnost |
| 27.14 | Akrilat za izradu baze proteze toplom polimerizacijom, prah a 500 gr, gustina na 20 stepeni 1,2g/cm³, odnos mešanja prah:tečnost = 23,4 gr : 10 ml, sadržaj rezidualnog monomera manji od 2,2% nakon polimerizacije (prah i tečnost moraju biti od istog proizvođača zbog kompatibilnosti) |
| 27.15 | Akrilat za izradu baze proteze toplom polimerizacijom, tečnost a 500 ml, gustina na 20 stepeni 0,943 g/cm³ (prah i tečnost moraju biti od istog proizvođača zbog kompatibilnosti) |
| 27.16 | Termoplastična masa za otiske u obliku štapića metalizirano smeđe boje |
| 27.17 | Zubi akrilatni, dvoslojni, fluorescentni, umreženi, raspoloživi u minimalno 16 nijansi boja, a 28 komada |
| 27.18 | Pasta za poliranje proteza (visoki sjaj) |

За ставку 3 и 4 у партији 26 наручилац није могао прихватити предложену измену заинтересованог обзиром да конкурсном документацијом је тражен хемијски састав  производа у процентима који када се саберу износи 100%. Предложена измена од минимално 44,5 % није прихватљива за сада обзиром да би наручилац добио производ који нема 100% хемијски састав. Наиме, заинтересовано лице није предложило где би се проценат од 0,5% као разлика између траженог процента сребра и предложене измене процента сребра могао додати код других хемијских елемената како би збир свих процената хемијских елемената код тражене легуре амалгамских испуна био 100%.

За ставку 13 у партији 26 наручилац није прихватио измену обзиром да је потребно да производ буде на бази „deksamethasona i hidrokortizon acetate” , јер код упала у каналу зуба наведени кортикостероид смањује постоптурациону осетљивост.

Примедбе за ставке 3 и 4 у партији 27 и партију 44 наручилац није прихватио измене јер тражена добра задовољавају потребама стоматолошке службе наручиоца.

Партију 55 није могуће раздвојити обзриом да добра која се нуде морају бити  међусобно компатибилна.

За Комисију за јавне набавке

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по

Сертификату, број 00585 од 30.11.2015. године

ангажован од стране наручиоца